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የኮንስትራክሽን ግብአት መረጃ ሰነድ





ሰኔ 2018


ሠንጠረዥ 1 የኮንስትራክሽን ግብዓት የብረት ምርቶች መረጃ
	ተ. ቁ
	የምርት ዓይነት
	የአምራች ኢንዱስትሪዎች ብዛት
	 ዓመታዊ የማምረት አቅም በሚሊዮን ቶን

	1
	የአርማታ ብረት እና የስታፋ ብረት
	21
	6.5

	2
	የቤት ክዳን ቆርቆሮ
	11
	1.43 

	3
	የተለያዩ የስቲል ቱቦላሬ እና ኤል.ቲ. ዜድ ፕሮፋይሎች
	12
	2.042

	4
	ምስማሮችና የሽቦ ምርቶች
	3
	0.92283

	5
	አሉሚኒየም ፕሮፋይሎች
	3
	0.357

	አጠቃላይ ድምር
	50
	11.25183







ሠንጠረዥ 2. የመሰረታዊ ብረታ ብረት ምርቶች ዝርዝር መረጃ
	[bookmark: _Hlk207811187]

ተ.ቁ
	

የምርት ዓይነት
	

የፋብሪካዎች ብዛት
	
በሀገር ውስጥ የተፈጠረ አምአካይ ዓመታዊ የማምረት አቅም (በቶን)
	
ያለፉት ዓመታት (ዓ.ም) የምርት አፈጻጸም (በሚሊዮን ቶን)
	

የሚጠቀሙት የግብዓት ዓይነት
	ግብዓቱ የሚገኝበት ቦታ
	
የሰው ሃይል ሁኔታ
	


የቴክኖሎጂ ሁኔታ

	
	
	
	
	
	
	
ከሀገር ውስጥ
	
ከውጭ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
ብዛት (በቁጥር)
	
ተፈላጊ ሙያ
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	
	
	
	
	
	

	1.
	አርማታ  እና ስታፋ ብረት
	21
	6.5
	319,396.68
	183,577.50
	146,609.54
	147,284.02
	403,519.87  
	Scrap & billet
	Scrap 
	Billet
	5,545  እና ከዚያ  በላይ
	በኢንጂነሪንግ(ሜታለርጂ፣ ሜካኒካል፣ኢንዱስትሪያል) በቴክኒክና ሙያ ፋውንደሪ፣ ፕሮዳክሽን ቴክኖሎጂ  እና ተዛማጅ ሙያዎች )
	Smelting, induction furnace,reheating furnace, contineous casting,hot & cold rolling mill

	2.
	ቱቦላሬ፣ ሺት ሜታል እና ኤል.ቲ.ዚድ ፕሮፋይል  
	12
	2.042
	236367.39
	27,676.94
	40,299.63
	48,607.95
	33,551.12
	HRS & CRS
	
	HRS & CRS
	2,545 
	በኢንጂነሪንግ( ሜካኒካል፣ኢንዱስትሪያል) በቴክኒክና ሙያ ፋውንደሪ፣ ፕሮዳክሽን ቴክኖሎጂ  እና ተዛማጅ ሙያዎች )
	Forming &welding

	3.
	የቤት ክዳን ቆርቆሮ
	11
	1.43
	102,125.65
	19,554.25
	33,273.4
	3932.25
	20,382
	HRS, CRS &
Galvanied sheet coil
	
	HRS & CRS
	2,219
	በኢንጂነሪንግ( ሜካኒካል፣ኢንዱስትሪያል) በቴክኒክና ሙያ ፋውንደሪ፣ ፕሮዳክሽን ቴክኖሎጂ  እና ተዛማጅ ሙያዎች )
	Forming/corrugation and galvaniation

	4.
	አልሙኒየም ፕሮፋይል
	3
	0.357
	4,545.40
	1891.68
	4,771.01
	1,875.11
	3522.78
	Aluminium scrap
	Aluminium scrap
	Aluminium billet
	347
	በኢንጂነሪንግ( ሜካኒካል፣ኢንዱስትሪያል) በቴክኒክና ሙያ ፋውንደሪ፣ ፕሮዳክሽን ቴክኖሎጂ  እና አልሙኒየም ቴክኖሎጂ ተዛማጅ ሙያዎች )
	Foundry technology, extrusion, color coating &, machining

	5.
	ሚስማር እና ሽቦ
	6
	0.92283
	19,227.7
	1,654.21
	4,997.22
	
	
	Wire rod
	Wire rod
	Wire rod
	1,667
	በኢንጂነሪንግ( ሜካኒካል፣ኢንዱስትሪያል) በቴክኒክና ሙያ ፋውንደሪ፣ ፕሮዳክሽን ቴክኖሎጂ  እና ተዛማጅ ሙያዎች )
	Wire extrusion, cuttimg,galvanizing, mesh and gabion making

	                          ድምር
	50
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	6,778
	
	














ሠንጠረዥ-3: የአለፉት 5 ዓመት በሀገር ወስጥ የተመረተ የሲሚንቶ የምርት መጠን  
	ተ.ቁ.
	የኢንዱስትሪ ብዛት
	የምርት ዓይነት
	መለኪያ
	የማምረት አቅም
	የምርት ዘመን (በኢ.አ.)
	ምርመራ

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	

	1.
	14 
	ፒፒሲ እና  ኦፒሲ) 
	በሚሊዮንቶን
	የማምረት አቅም/በዓመት
	15.61
	15.61
	15.61
	15.61
	20.11
	

	
	
	
	
	የተመረተ የምርት መጠን
	7.64
	6.2
	6.3
	7.44
	9.2493
	










          ሠንጠረዥ-5 የ5 ዓመት በሀገር ወስጥ የተመረተ የሴራሚክስ የምርት መጠን    
	ተ.ቁ.
	የኢንዱስትሪ ብዛት
	የምርት ዓይነት
	መለኪያ
	የማምረት አቅም
	የምርት ዘመን (በኢትዮጵያ አቆጣጠር)

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1.
	3
	የግድግዳና የወለል ንጣፍ
	ሜ.ካ (M2)
	የማምረት አቅም/በዓመት
	21,876,441
	21,876,441
	21,876,441
	21,876,441
	21,876,441

	
	
	
	ሜ.ካ(M2)
	የተመረተ የምርት መጠን
	10,391,362
	12,396,300
	15,767,698
	14,430,402
	11,396,908

	
	
	የንፅህና መጠበቂያ ዕቃዎች(Sanitary)
	በቶን
	የማምረት አቅም
	6,863.9
	6,863.9
	6,863.9
	6,863.9
	6,863.9

	
	
	
	በቶን
	የተመረተ የምርት መጠን
	2,702.4
	3,799.7
	5,553.0
	3,097.5
	2,714.4

	
	
	የገበታ ዕቃዎች (Table wares)
	በቶን
	የማምረት አቅም/በዓመት
	1,687.0
	1,687.0
	1,687.0
	1,687.0
	1,687.0

	
	
	
	በቶን
	የተመረተ የምርት መጠን
	821.7
	943.6
	1,805.0
	1,616.5
	654.7

	
	
	የኤሌክትሪክ ኢንሱሌተሮች(Insulatores)
	በቶን
	የማምረት አቅም
	6,846.2
	6,846.2
	6,846.2
	6,846.2
	6,846.2

	
	
	
	በቶን
	የተመረተ የምርት መጠን
	2,381.3
	4,762.6
	5,715.1
	1,916.1
	2,020.2




ሠንጠረዥ-6 በኢትዩጵያ በዲሜንሽናል ስቶን ዘርፍ የተሰማሩ ኢንዱስትሪዎች ዝርዝር
	የምርት 
ዓይነት
	የፋብሪካዎች ብዛት
	የማምረት አቅም በሜ2
	የሰራተኛ 
ብዛት
	ተፈላጊ ሙያ
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	ከሀገር ግብዓቱ የሚገኝበት ቦታ
	የቴክኖሎጂ ሁኔታ

	እብነበረድ
	31
	4,461,147
	2500
	ጂኦሎጂስት,
ኢንጂነርስ,በዘርፉ ላይ ረጅም አመት ያገለግሉ ባለሙያዎች
	270 

	47.8699 

	68.73 
	12.65
	4.28
	አማራ,ኦሮሚያ, ትግራይምም/ሐረርጌ ,ክልልእናበቤ/ጉ/ክ/መ
	jack hammer,
diamond mono-wire,
 mono-blade,multi-wire multi-blade, Giant disk cutter, steel grit saw cutting &smoothing &polishing technology

	ግራናይት
	6
	669,1700
	950
	
	0.98
	9.1585
	22.91
	12.65
	11.077
	ቤ/ጉ/ክ/መ,ሶማሌ ,አማራ,ኦሮሚያ ,ትግራይ, ምሥ/ሐረርጌ, በደቡብ ኢትዮጰያ ክልል
	

	ላምስቶን
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	ምም/ሐረርጌ,ትግራይ 
	jack hammer& hand tools



ሠንጠረዥ- 7 የእምነበረድና ግራናይት የሀገር ውስጥ ምርት መጠን በየአመቱ (2007-2016 ዓ.ም)
	ዓ. ም
	2012
	2013   
	2014
	2015
	2016

	
የሀገር ውስጥ ምርት
	እምነበረድ (በሺህ ቶን)
	
	47.8699
	68.73
	8.14
	4.28

	
	ግራናይት (በሺህ ቶን)
	
	9.1585
	22.91
	12.65
	11.077

	
	አጠቃላይ ድምር
	
	57
	91.64
	20.79
	15.357







ሠንጠረዥ- 8 ከውጭ የገባ የዲሜንሽናል ስቶን ምርት መጠን (በሺህ ቶን) እና ወጪ የተደረገ ዶላር/የብር መጠን የሚያሳይ
	
የዲሜንሽናል ስቶን አይነቶች
	ዓመተ-ምህረት

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	እምነበረድ 
	ክብደት (በሺህ ቶን)
	1.25345
	1.070.38
	1.45614
	0.904
	0.39605

	
	ገቢ የሆነ $(000)
	123.03
	380.45
	178.144
	1,0267
	150.97

	
	የብር መጠን (000)
	14,764.4
	45,654.4
	21,377.3
	123,2049
	18,117.088

	ግራናይት
	ክብደት (በሺህ ቶን)
	4.42238
	9.61477
	7.2052
	8.831
	11.148

	
	ገቢ የሆነ $(000)
	460.82
	1,257.59
	1,646.65
	2,348.3
	2,532.3

	
	የብር መጠን (000)
	55,298.96
	150,911
	197,598.94
	281,804.2
	303,878.6



ሠንጠረዥ- 9 ዝርግ መስታወት ምርት የተሰማራ ኢንዱስትሪዎች
	የየምርት 
ዓይነት
	የፋብሪካዎች ብዛት
	የማምረት አቅም (በሜ2)
	የሰራተኛ 
ብዛት
	2014
	2015
	2016
	2017
	የቴክኖሎጂ ሁኔታ

	ዝርግ መስታወት
	1
	1,400,000  
	293
	
	136,290.86
	393,841.37

	120,757.00

	ግላስ የቴክኖሎጂስት፣ ኢንዱስትሪያል ፣መካኒካል ፣ኤሌትሪካል ኢንጂነርስ፣አፕላይድ ኬሚስት








ሠንጠረዥ- 10 ፡ ለቀጣይ 10 ዓመታት ከሚያስፈልጉ ዋና ዋና የኮንስትራክሽን የግንባታ ግብአቶች
	ተ.ቁ
	የግብአት አይነት
	መለኪያ
	የሚፈለገው ግምታዊ መጠን

	1
	ሲሚንቶ 
	ሚሊዮን ቶን
	208

	2
	የአርማታ ብረት
	››
	14,728

	3
	የአሉሚኒየም ፕሮፋይል  
	››
	147

	4
	ብረት(Steel Hollow Section)
	››
	851

	5
	ሽቦና ምስማር  
	››
	1290

	6
	የጣሪያ ሽፋን  
	››
	1911

	7
	ሴራሚክስ
	ቶን
	2,133,553

	8
	መስታወት
	››
	1,340,981



